***Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse***

**Fassadenreinigung Klinker, Backstein**

Schützen von angrenzenden Flächen durch Abkleben

Auftragen von Cleanexan mittels Bürste oder Airless Sprühgerät PUR

Einwirkzeit richtet sich nach der Verschmutzung( Abtrocknen an der Fassade verhindern)

Entfernen der Schmutzlösung mittels Heißwasserhochdruck max. 90 – 100 bar Flächendüse

Vorgang ev. widerholen

Empfohlenes Produkt Schaich **Cleanexan** oder gleichwertig

 Lohn:…………………………………..

 Sonstiges:……………………………

 M2 Einheitspreis:………………………….

**Abwasserentsorgung**

Entsorgung des Abwassers nach den örtlichen Bestimmungen

Pauschalsumme……………………………………………………………………………

**Fassadenimprägnierung wasserlöslich**

**Schaich SMK 131**

Aufbringen einer wasserlöslichen lösemittelfreien Mikroemulsionsmischung auf Silan Siloxanbasis

Tiefenwirkend

Ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche

kein Glanz

keine Beeinträchtigung der Dampfdiffusion

UV Beständig

Nachweisliche Erhöhung der der Frost und Tausalzbeständigkeit von min. Baustoffen, durch einer nachweislichen Beurteilung einer Beständigkeit für die FrostklasseXF 4

Reduzierung von Wasser und Schmutzaufnahme

Der Untergrund ist vor Auftrag der Imprägnierung gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

**Auftragen :** mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

**Verdünnung:** 1 : 9 ( 1 Teil Konzentrat 9 Teile Wasser)

**Applikation**: 2– 3x nass in nass

**Verbrauchsmengen**: 10 bis 90 g pro. m2 ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt Schaich **S M K 131** oder gleichwertig

 Lohn:…………………………………..

 Sonstiges:……………………………

 M2 Einheitspreis:………………………….