Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse

Imprägnierung wasserlöslich

SMK 131

Aufbringen einer wasserlöslichen lösemittelfreien Mikroemulsionsmischung auf Silan Siloxanbasis

Tiefenwirkend

Ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche

kein Glanz

keine Beeinträchtigung der Rutschsicherheit

keine Beeinträchtigung der Dampfdiffusion

UV Beständig

Nachweisliche Erhöhung der der Frost und Tausalzbeständigkeit von min. Baustoffen, durch einer nachweislichen Beurteilung einer Beständigkeit für die FrostklasseXF 4 gem. ÖNORM B3303:2002 Pkt.7.11 (PVB)

Carbonatisierungsbremsende Wirkung

Reduzierung von Wasser und Schmutzaufnahme

Der Untergrund ist vor Auftrag der Imprägnierung gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

Auftragen :                    mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

Verdünnung:                1 : 9 ( 1 Teil Konzentrat 9 Teile Wasser)

Applikation:                  2– 3x nass in nass

Verbrauchsmengen:   10 bis 90 g pro. m2  ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt S M K 131 oder gleichwertig

Imprägnierung lösemittelhältig

Fleckschutzimprägnierung F 18 transparent

Aufbringen einer lösemittelhältigen Fleckschutzimprägnierung  auf Silan Siloxanbasis

Tiefenwirkend

Ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche

kein Glanz

keine Beeinträchtigung der Rutschsicherheit

keine Beeinträchtigung der Dampfdiffusion

UV Beständig

Nachweisliche Erhöhung der der Frost und Tausalzbeständigkeit von min. Baustoffen.

Carbonatisierungsbremsende Wirkung

Reduzierung von Wasser und Schmutzaufnahme

Der Untergrund ist vor Auftrag der Imprägnierung gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

Auftragen :                    mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

Verdünnung:                PUR

Applikation:                  1-2 mal

Verbrauchsmengen:    300bis 800 g pro. m2  ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt Fleckschutz F 18 oder gleichwertig

Imprägnierung lösemittelhältig

Fleckschutzimprägnierung F 15 farbtonvertiefend

Aufbringen einer lösemittelhältigen Fleckschutzimprägnierung  auf Silan Siloxanbasis

Tiefenwirkend

Ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche

kein Glanz

keine Beeinträchtigung der Rutschsicherheit

keine Beeinträchtigung der Dampfdiffusion

UV Beständig

Nachweisliche Erhöhung der der Frost und Tausalzbeständigkeit von min. Baustoffen.

Carbonatisierungsbremsende Wirkung

Reduzierung von Wasser und Schmutzaufnahme

Der Untergrund ist vor Auftrag der Imprägnierung gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

Auftragen :                    mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

Verdünnung:                PUR

Applikation:                  1-2 mal

Verbrauchsmengen:    300bis 800 g pro. m2  ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt Fleckschutz F 15 oder gleichwertig