Ausschreibungstexte für Leitungsverzeichnisse Graffitischutz u. entfernung

Graffiti Entfernung

Graffitientfernung  nach den Herstellervorgaben der Stone-Care Anwendungstechnik

 1)    Auftragen von Schaich MS 27 ( pästiöser Graffitientferner für alle mineralischen Untergründe)

 2)    Entfernen der gelösten Farbrückstände mittels Wasserhochdruck

 3)    Auf die trockene Fläche Schaich Ms20 Magic (flüssiger Graffitentferner) auftragen, mittels Bürste oder sprühen

 4)    Anschließende Entfernung mit Wasserhochdruck

Empfohlenes Produkt:

Schaich MS 27 oder gleichwertig

Schaich MS 20 Magic oder gleichwertig

Graffitischutz für stark saugende Untergründe (Beton, Sandstein, Klinker, ….)

Aufbringen eines flüssigen Graffitischutz ( Opferschichtsystem) lösemittelfrei auf Wachs / Hartparaffinbasis  zur Vermeidung von allen Arten von Wandschmierereien und ungewollter Plakatierung.

Der Untergrund ist vor Auftrag des Graffitischutzes gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

Auftragen :                   mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

Verdünnung:                PUR

Applikation:                 1-3 mal

Verbrauchsmengen:  100-300 g pro. m2  ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt: Schaich Graffitischutz MS 601 oder gleichwertig

Graffitischutz für nicht saugende Untergründe ( Metalle, Holz,  Kunstharzputze, Vollwärmeschutz, Fassadenanstriche, Plastik, ….)

Aufbringen eines flüssigen Graffitischutz ( Opferschichtsystem) lösemittelfrei auf Wachs / Hartparaffinbasis  zur Vermeidung von allen Arten von Wandschmierereien und ungewollter Plakatierung.

Der Untergrund ist vor Auftrag des Graffitischutzes gem. Herstellerangaben vorzubehandeln ( entfernen von Öl-,bzw. Schmutzrückstände).

Reinigung lt. Herstellervorgabe.

Auftragen :                   mittels Walze, Rollen, Streichen, Sprühen, Wischen,…

Verdünnung:                PUR

Applikation:                 1-3 mal

Verbrauchsmengen:   100-800 g pro. m2  ( genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar)

Empfohlenes Produkt: Schaich Antigraffiti oder gleichwertig