Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse

Sanieren von Terrazzoflächen

Reinigung nach den Richtlinien der Stone-Care/Stone-Finish Liefer- und Anwendetechnik

Altbestand starke Verschmutzung ( Schmutz- Reinigungsrückstände-Beschichtungen)

 Vornässen des Untergrundes

 Tiefenreinigung, entfernen der Beschichtung mit Stone-Finish Schmutzbrecher

 Maschinelle Unterstützung

 Entfernen der Schmutzlösung

 2-3x Polieren der Fläche mit Marmorglanz Polierpulver green

 Nachreinigung mit klaren Wasser

 Trocknungsphase einhalten, Vorgang ev. wiederholen

 Schützen der Fläche

Anzuwendendes Produkt:   Stone-Finish Schmutzbrecher oder gleichwertig

Stone-Finish Marmorglanz green oder gleichwertig

Altbestand strapazierte Flächen entfernen von Unebenheiten/Überzähne

 Abschleifen der Fläche mittels Diamantschleifmaschine Nass in Nass 5 Schleifvorgänge

 Poliern der Fläche mit Stone-Finish Marmorglanz green nach den Richtlinien der DIN-Norm 51131

 Entfernen der Schmutzlösung

 Nachreinigung mit klaren Wasser

 Trocknungsphase einhalten Vorgang

 Schützen der Fläche

Anzuwendendes Produkt: Stone-Finish Marmorglanz green oder gleichwertig

Sanierung / Inkrustierung  Restaurierung

 Sanierung  bestehender Terrazzoflächen.

 Tiefenreinigung Entfernung  alter Lacke, Öle, Wachse, Beschichtungen,Versiegelungen

mittels Stone-Finish Schmutzbrecher maschinell unterstützt

 vollflächige Verspachtelung der Luftporen und Rissen mit den erforderlichen eingefärbten  Spachtelmassen.

 Inkrustieren fehlender Stellen bzw. Risse

 Schleifen der Flächen mittels Diamantschleifmaschine mit geringer Staubentwicklung

 Entsorgen der Schlämme

 Poliern der Flächen mit Stone-Finish Marmorglanz green

 Nachreinigen mit Stone-Finish Cleanway Blau Neu

 Trocknungsphase einhalten

 Schützend der Fläche

Anzuwendendes Produkt : Stone-Finish Cleanway Blau Neu oder gleichwertig

Stone-Finish Marmorglanz green oder gleichwertig

Pflege von Terrazzoflächen

 Stone-Finish Cleanway Blau Neu in der Verdünnung 1 : 10—1: 100 mittels Wischmopp oder Reinigungsmaschineauftragen

 Anschließendes Aufnehmen von Schmutzwasser

Anzuwendendes Produkt: Stone-Finish Cleanway Blau Neu  oder gleichwertig